| China |  |  | Japan |  | Europe |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| granularity | Old label | sizeμm | granularity | sizeμm | granularity | sizeμm |
| 16/18 | 20 | 1000/1180 | 16/18 | 100/1180 | D1180 | 1000/1180 |
| 18/20 | 22 | 850/1000 | 18/20 | 850/1000 | D1001 | 850/1000 |
| 20/25 | 24 | 710/850 | 20/30 | 600/850 | D851 | 710/850 |
|  |  |  |  |  | D711 | 600/710 |
| 25/30 | 30 | 600/710 |  |  |  |  |
| 30/35 | 36 | 500/600 | 30/40 | 425/600 | D601 | 500/600 |
|  |  |  |  |  | D501 | 425/500 |
| 35/40 | 40 | 425/500 |  |  |  |  |
| 40/45 | 46 | 355/425 | 40/50 | 300/425 | D426 | 355/425 |
|  |  |  |  |  | D356 | 300/355 |
| 45/50 | 54 | 300/355 |  |  |  |  |
| 50/60 | 60 | 250/300 | 50/60 | 250/300 | D301 | 250/300 |
| 60/70 | 70 | 212/250 | 60/80 | 180/250 | D251 | 212/250 |
|  |  |  |  |  | D213 | 180/212 |
| 70/80 | 80 | 180/212 |  |  |  |  |
| 80/100 | 90 | 150/180 | 80/100 | 150/180 | D181 | 150/180 |
| 100/120 | 100 | 125/150 | 100/120 | 125/150 | D151 | 125/150 |
| 120/140 | 120 | 106/125 | 120/140 | 106/125 | D126 | 106/125 |
| 140/170 | 150 | 90/106 | 140/170 | 90/106 | D107 | 90/106 |
| 170/200 |  | 75/90 | 170/200 | 75/90 | D91 | 75/90 |
| 200/230 | 180 | 63/75 | 200/230 | 63/75 | D76 | 63/75 |
| 230/270 | 240 | 53/63 | 230/273 | 53/63 | D64 | 53/63 |
| 270/325 | 280 | 45/53 | 270/325 | 43/53 | D54 | 43/53 |
| 325/400 | 320 | 38/45 | 325/400 | 38/45 | D46 | 38/45 |
| M36/54 | W40 | 36/54 | 400 | 34/38 | D45 | 40/50 |
| M22/36 |  | 22/36 | 500 | 28/34 | D35 | 32/40 |
| M20/30 | W28 | 20/30 | 600 | 24/28 | D25 | 25/32 |
| M12/22 |  | 12/22 | 700 | 20/24 | D20 | 25/40 |
| M10/20 | W20 | 10/20 | 800 | 16/20 | D20A | 25/30 |
| M8/16 |  | 8/16 | 1000 | 13/16 | D20B | 30/40 |
| M8/12 |  | 8/12 |  |  |  |  |
| M6/12 | W14 | 6/12 | 1200 | 10/13 | D15 | 15/25 |
| M5/10 | W10 | 5/10 | 1500 | 8/10 | D15A | 10/15 |
| M4/8 | W7 | 4/8 | 2000 | 6/8 | D15B | 15/20 |
| M3/6 |  | 3/6 | 2500 | 5/6 | D15C | 20/25 |
| M2.5/5 | W5 | 2.5/5 | 3000 | 4/5 | D7 | 5/10 |
| M2/4 |  | 2/4 | 4000 | 3/4 | D3 | 2/5 |
| M1.5/3 | W3 | 1.5/3 | 5000 | 2/3 | D1 | 1/2 |
| M1/2 | W1.5 | 1/2 | 8000 | 1/2 | D0.7 | 0.5/1 |
| M0/2 |  | 0/2 |  |  |  |  |
| M0.5/1.5 | W1 | 0.5/1.5 | 15000 | 0/1 | D0.25 | 0.5 |
| M0.5/1 |  | 0.5/1 |  |  |  |  |
| MO/1 |  | 0/1 |  |  |  |  |
| M0/0.5 |  | 0/0.5 |  |  |  |  |